# 监 测 报 告

| 项目名称： | 九江萍钢钢铁有限公司2019年10月至2020年9月年度委托检测项目（2020年第一季度） |
| --- | --- |
| 委托单位： | 九江萍钢钢铁有限公司 |
| 项目地址： | 九江市湖口县工业园区 |

编    制：

复    核：

审    核：

签    发：

签发日期：

# 4、监测结果

## 表4-1 有组织废气监测结果一

2020.02.25:气温:21.6℃;气压:100.9kPa;天气:晴；2020.02.26:气温:14.7℃;气压:101.0kPa;天气:阴；

2020.02.27:气温:11.6-12.4℃;气压:101.7kPa;天气:阴;

2020.02.28:气温:11.3-11.5℃;气压:101.5-101.6kPa;天气:晴;2020.02.29:气温:10.6-10.8;气压:101.5kPa;天气:阴；

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |
| G1 238M2烧结配料除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.29 | 9.81 | 7.65 | 30 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.747 | 0.871 | 0.702 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 90146 | 88745 | 91730 | / |  |
| G2 238M2烧结整粒除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.11 | 8.37 | 9.65 | 30 | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.939 | 1.07 | 1.27 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 132088 | 127900 | 131548 | / |  |
| G4 238M2烧结机尾除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.91 | 6.08 | 9.46 | 30 | 100 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.36 | 1.99 | 3.24 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 298325 | 327658 | 342080 | / |  |
| G5 东区烧结成品除尘 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.6 | 8.36 | 11.5 | 30 | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.24 | 2.28 | 3.22 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 279022 | 272408 | 280416 | / |  |
| G6 1#180M2烧结机尾除尘 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 14.9 | 16.7 | 13.1 | 30 | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.07 | 3.33 | 2.67 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 206207 | 199591 | 204046 | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表二标准；“*”表示执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表二标准； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、续表同。 |

# ********本页以下空白********

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |
| G7 东区2×180M2烧结脱硫设施 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 18.0 | 22.7 | 12.5 | 50 | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 126 | 69.2 | 99.0 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 排放浓度 mg/m3 | 3.25 | 3.53 | 3.81 | 200 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.96 | 2.64 | 3.02 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 206 | 203 | 202 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 188 | 152 | 160 | / |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 mg/m3 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 4.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.164 | 9.71×10-2 | 4.75×10-2 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 911075 | 746757 | 792240 | / |  |
| G8 2#180M2烧结机尾除尘 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.80 | 11.4 | 10.2 | 30 | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.12 | 2.27 | 2.26 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 215844 | 199364 | 221997 | / |  |
| G9 1#高炉矿槽除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 25* | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.88 | 3.10 | 3.26 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 220066 | 219741 | 215827 | / |  |
| G10 1#高炉出铁场除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.52 | 9.64 | 10.3 | 25* | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.20 | 2.20 | 2.29 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 231358 | 227754 | 222542 | / |  |
| G11 1#高炉热风炉 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.8 | 12.2 | 13.2 | 20* | 50 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.10 | 1.42 | 1.24 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | 4 | 7 | 6 | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.710 | 0.815 | 0.562 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 22 | 28 | 22 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.91 | 3.26 | 2.06 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 177620 | 116410 | 93744 | / |  |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |
| G12 西区1、2#转运站除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.27 | 8.42 | 7.79 | 25* | 25 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.06 | 1.07 | 0.994 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 128232 | 126631 | 127571 | / |  |
| G13 西区高炉喷煤 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 15.7 | 13.9 | 16.0 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.550 | 0.486 | 0.566 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 35033 | 34990 | 35359 | / |  |
| G14 2#高炉矿槽除尘 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 16.3 | 14.4 | 14.5 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.31 | 5.48 | 5.63 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 387395 | 380767 | 388107 | / |  |
| G15 2#高炉出铁场除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.54 | 10.5 | 9.90 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.39 | 2.79 | 2.79 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 250185 | 265888 | 281919 | / |  |
| G16 2#高炉热风炉 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 16.0 | 16.7 | 15.5 | 20* | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.31 | 5.95 | 5.81 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | 20 | 29 | 34 | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.64 | 10.3 | 12.7 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 36 | 39 | 43 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 12.0 | 13.9 | 16.1 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 332007 | 356185 | 374972 | / |  |
| G17 3#高炉矿槽除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 14.8 | 15.8 | 13.6 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.66 | 4.84 | 4.28 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 315025 | 306025 | 314751 | / |  |
| G18 3#高炉出铁场除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.1 | 9.91 | 6.57 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.28 | 6.24 | 4.30 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 621489 | 631731 | 654627 | / |  |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |
| G19 3#高炉热风炉 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 12.4 | 10.6 | 15.1 | 20* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.68 | 3.20 | 3.80 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 38 | 41 | 36 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 11.3 | 12.4 | 9.05 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 297145 | 301503 | 251478 | / |  |
| G20 东区高炉喷煤 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 14.4 | 18.5 | 17.9 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.19 | 1.35 | 1.24 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 82561 | 72805 | 69385 | / |  |
| G21 4#高炉矿槽除尘 | 2020年 02月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 14.0 | 11.1 | 11.8 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.38 | 3.60 | 3.78 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 312502 | 324404 | 320094 | / |  |
| G22 4#高炉出铁场除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.31 | 9.65 | 10.0 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.73 | 4.87 | 4.88 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 509596 | 504244 | 488374 | / |  |
| G23 4#高炉热风炉 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 15.0 | 16.0 | 15.9 | 20* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.85 | 5.55 | 4.93 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 68 | 61 | 72 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 22.0 | 21.1 | 22.3 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 323146 | 346623 | 310282 | / |  |
| G24东区3#、4#高炉矿槽槽上除尘 | 2020年 02月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.7 | 8.52 | 11.7 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.48 | 2.00 | 2.63 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 231498 | 234734 | 224737 | / |  |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |
| G25东区汽车受矿槽除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 17.1 | 16.9 | 15.7 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.36 | 1.33 | 1.23 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 79786 | 78502 | 78157 | / |  |
| G26东区3#转运站除尘 | 2020年 02月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.3 | 10.7 | 10.4 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.41 | 2.77 | 2.69 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 212966 | 258829 | 258495 | / |  |
| G27东区6#转运站除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.6 | 8.53 | 9.01 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.469 | 0.389 | 0.415 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 44227 | 45639 | 46025 | / |  |
| G28东区7-9#转运站 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.87 | 12.9 | 8.63 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.21 | 1.64 | 1.07 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 122855 | 127077 | 124020 | / |  |
| G29东区14#转运站除尘 | 2020年 02月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.3 | 9.16 | 8.78 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.720 | 0.571 | 0.536 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 63719 | 62284 | 61040 | / |  |
| G30东区15#转运站除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 17.8 | 14.5 | 17.9 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.33 | 1.12 | 1.36 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 74828 | 77062 | 76006 | / |  |

# ********本页以下空白********

## 表4-2 有组织废气监测结果二

2020.02.26:气温:14.7℃;气压:101.0kPa;天气:阴；

2020.02.29:气温:10.6-10.8;气压:101.5kPa;天气:阴；2020.03.01:气温:11.2℃;气压:101.6kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |
| G31西区转炉一次除尘 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 41.9 | 35.7 | 23.0 | 50 | 50 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.92 | 1.87 | 1.10 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 45899 | 52482 | 47725 | / |  |
| G32西区转炉二次除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 17.9 | 16.5 | 16.2 | 20 | 25 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.70 | 5.91 | 5.74 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 318446 | 358186 | 354226 | / |  |
| G33西区转炉三次除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.0 | 10.2 | 8.14 | 20 | 10 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 8.87 | 8.90 | 7.33 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 887011 | 872104 | 900566 | / |  |
| G34西区地下料仓除尘 | 2020年 02月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.03 | 7.27 | 11.4 | 20 | 10 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.482 | 0.381 | 0.584 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 53329 | 52470 | 51238 | / |  |
| G35东区转炉一次除尘设施 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 41.3 | 37.4 | 25.0 | 50 | 90 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.61 | 7.63 | 5.87 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 111578 | 203955 | 234843 | / |  |
| G36东区转炉二次除尘 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 15.5 | 13.6 | 17.5 | 20 | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.48 | 6.21 | 8.04 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 417965 | 456451 | 459523 | / |  |
| G37东区炼钢精炼炉除尘 | 2020年 03月 01日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.56 | 7.35 | 7.64 | 20 | 90 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.02 | 2.08 | 3.03 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 316299 | 282874 | 396959 | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表二标准； 2、“/” 表示未对该项目做限值规定。 |

## 表4-3 有组织废气监测结果三

2020.02.25:气温:21.6℃;气压:100.9kPa;天气:晴；

2020.02.28:气温:11.3-11.5℃;气压:101.5-101.6kPa;天气:晴;2020.02.29:气温:10.6-10.8;气压:101.5kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |  |
| G39 西区棒材加热炉 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 15.5 | 9.95 | 10.4 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 13.1 | 8.98 | 9.84 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.404 | 0.261 | 0.274 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 | 10.1 | 8.08 | 5.92 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 8.51 | 7.29 | 5.60 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.263 | 0.212 | 0.156 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 26064 | 26270 | 26387 | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 5.58 | 6.59 | 7.26 | / |  |  |
| G41 东区高线加热炉 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 8.23 | 7.53 | 11.3 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 7.15 | 6.29 | 9.83 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.359 | 0.335 | 0.379 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 64 | 58 | 46 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 56 | 48 | 40 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.79 | 2.58 | 1.54 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 43647 | 44463 | 33532 | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 6.04 | 5.43 | 6.06 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）； 2、“/” 表示未对该项目做限值规定；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：8%。 4、续表同。 |

## 表4-3 有组织废气监测结果三（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |  |
| G42 东区中板1#加热炉 | 2020年 02月 25日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 6.84 | 10.7 | 10.9 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 5.89 | 9.46 | 13.5 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.334 | 0.577 | 0.576 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | 47 | 34 | 32 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 40 | 30 | 40 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.30 | 1.83 | 1.69 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 91 | 98 | 91 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 78 | 87 | 113 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.45 | 5.29 | 4.81 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 48865 | 53938 | 52813 | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 5.9 | 6.3 | 10.5 | / |  |  |
| G43 东区中板2#加热炉 | 2020年 02月 25日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 7.18 | 8.91 | 11.5 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 6.62 | 7.47 | 9.34 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.193 | 0.230 | 0.331 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | 22 | 24 | 30 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 20 | 20 | 24 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.592 | 0.620 | 0.863 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 242 | 219 | 163 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 223 | 184 | 132 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.51 | 5.65 | 4.69 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 26911 | 25815 | 28774 | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 6.9 | 5.5 | 5.0 | / |  |  |

# ********本页以下空白********

## 表4-4 有组织废气监测结果四

2020.02.28:气温:11.3-11.5℃;气压:101.5-101.6kPa;天气:晴;2020.02.29:气温:10.6-10.8;气压:101.5kPa;天气:阴

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |  |
| G44 25MW燃气发电设施 | 2020年 02月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 8.58 | 7.37 | 8.79 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 3.35 | 2.94 | 3.80 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.52 | 4.72 | 5.50 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 | 29.8 | 23.8 | 26.3 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 11.6 | 9.50 | 11.4 | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 19.2 | 15.3 | 16.5 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 26 | 21 | 28 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 10 | 8 | 12 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 16.7 | 13.5 | 17.5 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 643695 | 640974 | 625994 | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 5.62 | 5.97 | 7.13 | / |  |  |
| G45 55MW燃气发电设施 | 2020年 02月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 8.41 | 8.02 | 6.12 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 3.86 | 3.68 | 2.81 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.93 | 3.43 | 2.95 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 58 | 49 | 44 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 27 | 23 | 20 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 20.2 | 20.9 | 21.2 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 348558 | 427528 | 481604 | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 7.94 | 7.94 | 7.94 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：15%。 |

## 表4-5 有组织废气监测结果五

2020.03.08:气温:12.1℃;气压:101.2kPa;天气:多云。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |
| G3 西区238M2烧结脱硫设施 | 2020年 03月 08日 | 颗粒物 | 排放浓度 mg/m3 | 42.0 | 30.4 | 22.9 | 50 | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 68.9 | 50.1 | 37.2 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | 38 | 37 | 31 | 200 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 62.3 | 61.0 | 50.4 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 212 | 207 | 187 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 348 | 341 | 304 | / |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 mg/m3 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 4.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.443 | 0.396 | 0.309 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 1639568 | 1649023 | 1625167 | / |  |
| 备注 | 执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表二标准；2、“/” 表示未对该项目做限值规定；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析。 |

## 表4-6 有组织废气监测结果六

2020.03.08:气温:12.1℃;气压:101.2kPa;天气:多云。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ |  |  |  |
| G40 西区高棒加热炉 | 2020年 03月 08日 | 颗粒物 | 实测浓度 mg/m3 | 10.6 | 12.9 | 12.5 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 13.4 | 15.4 | 14.0 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.323 | 0.359 | 0.373 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 116 | 86 | 62 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 146 | 103 | 69 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.53 | 2.39 | 1.85 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 30428 | 27816 | 29860 | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 10.7 | 10.1 | 9.4 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：8%。 |

## 表4-7 无组织废气监测结果

2020.02.27：气温：9.7-12.3℃；气压：101.7-101.9kPa；相对湿度：73-82%；风向：东；风速：2.7-3.2m/s，天气：阴；

2020.02.28：气温：9.7-11.7℃；气压：101.6-101.9kPa；相对湿度：78-86%；风向：东；风速：2.8-3.2m/s，天气：阴；

2020.03.01：气温：9.5-11.4℃；气压：101.6-101.9kPa；相对湿度：80-86%；风向：东；风速：2.9-3.2m/s，天气：阴。

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 |
| A1东区烧结厂房东 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 0.502 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.654 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.535 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.570 |
| A2东区烧结厂房南 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 0.754 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.756 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.771 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.687 |
| A3东区烧结厂房西 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 1.39 |
|  |  | 10:00~11:00 | 1.53 |
|  |  | 14:00~15:00 | 1.34 |
|  |  | 16:00~17:00 | 1.41 |
| A4东区烧结厂房北 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 0.970 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.754 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.887 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.820 |
| 执行标准 | 8.0 |
| 备注 | A1~A8执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表4有厂房生产车间标准； A9~A16执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表4有厂房生产车间标准； A17~A24执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表4有厂房生产车间标准； 续表同。 |

## 表4-7 无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 |
| A5西区烧结厂房东 | 2020年02月27日 | 10:30~11:30 | 0.318 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.301 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.351 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.384 |
| A6西区烧结厂房南 | 2020年02月27日 | 10:30~11:30 | 0.501 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.602 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.553 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.586 |
| A7西区烧结厂房西 | 2020年02月27日 | 10:30~11:30 | 0.721 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.735 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.787 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.804 |
| A8西区烧结厂房北 | 2020年02月27日 | 10:30~11:30 | 0.470 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.452 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.417 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.536 |
| A9东区炼铁厂房东 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 0.201 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.268 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.235 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.218 |
| A10东区炼铁厂房南 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 0.370 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.386 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.420 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.353 |
| A11东区炼铁厂房西 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 0.619 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.570 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.569 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.587 |
| A12东区炼铁厂房北 | 2020年02月27日 | 08:00~09:00 | 0.302 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.319 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.352 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.370 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-7 无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 |
| A13西区炼铁厂房东 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.252 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.234 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.201 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.218 |
| A14西区炼铁厂房南 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.367 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.334 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.352 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.336 |
| A15西区炼铁厂房西 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.419 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.488 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.436 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.403 |
| A16西区炼铁厂房北 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.302 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.319 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.335 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.335 |
| A17东区炼钢厂房东 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.168 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.184 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.201 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.235 |
| A18东区炼钢厂房南 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.218 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.234 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.252 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.268 |
| A19东区炼钢厂房西 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.386 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.369 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.353 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.335 |
| A20东区炼钢厂房北 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.269 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.286 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.268 |
|  |  | 17:00~18:00 | 0.302 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-7 无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 |
| A21西区炼钢厂房东 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 0.235 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.269 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.285 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.251 |
| A22西区炼钢厂房南 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 0.554 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.604 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.571 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.585 |
| A23西区炼钢厂房西 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 1.33 |
|  |  | 10:00~11:00 | 1.37 |
|  |  | 14:00~15:00 | 1.44 |
|  |  | 16:00~17:00 | 1.31 |
| A24西区炼钢厂房北 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 0.856 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.820 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.787 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.836 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-8 无组织废气监测结果二

2020.02.28：气温：9.7-11.7℃；气压：101.6-101.9kPa；相对湿度：78-86%；风向：东；风速：2.8-3.2m/s，天气：阴；

2020.03.01：气温：9.5-11.4℃；气压：101.6-101.9kPa；相对湿度：80-86%；风向：东；风速：2.9-3.2m/s，天气：阴。

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 |
| A25东区轧钢厂房东 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.168 |
|  |  | 10:40~11:40 | 0.184 |
|  |  | 13:40~14:40 | 0.201 |
|  |  | 15:40~16:40 | 0.184 |
| 执行标准 | 5.0 |
| 备注 | 执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准；续表同。 |

## 表4-8 无组织废气监测结果二（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 |
| A26东区轧钢厂房南 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.302 |
|  |  | 10:40~11:40 | 0.284 |
|  |  | 13:40~14:40 | 0.318 |
|  |  | 15:40~16:40 | 0.301 |
| A27东区轧钢厂房西 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.352 |
|  |  | 10:40~11:40 | 0.367 |
|  |  | 13:40~14:40 | 0.384 |
|  |  | 15:40~16:40 | 0.351 |
| A28东区轧钢厂房北 | 2020年02月28日 | 08:00~09:00 | 0.301 |
|  |  | 10:40~11:40 | 0.285 |
|  |  | 13:40~14:40 | 0.250 |
|  |  | 15:40~16:40 | 0.301 |
| A29西区轧钢厂房东 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 0.185 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.202 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.185 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.218 |
| A30西区轧钢厂房南 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 0.319 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.284 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.302 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.318 |
| A31西区轧钢厂房西 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 0.402 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.454 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.369 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.386 |
| A32西区轧钢厂房北 | 2020年03月01日 | 08:00~09:00 | 0.302 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.320 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.285 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.336 |
| 执行标准 | 5.0 |

## 表4-9 气象条件

| 点位编号及名称 | 监测 日期 | 监测时间 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.03.08 | 02:00~03:00 | 10.3 | 79 | 100.7 | 2.8 | 东北 | 多云 |
|  | 2020.03.08 | 08:00~09:00 | 11.5 | 71 | 100.7 | 2.3 | 东北 | 多云 |
|  | 2020.03.08 | 14:00~15:00 | 14.3 | 69 | 100.6 | 2.7 | 东北 | 多云 |
|  | 2020.03.08 | 20:00~21:00 | 12.6 | 72 | 100.9 | 2.7 | 东北 | 多云 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.03.08 | 02:00~03:00 | 10.8 | 78 | 100.9 | 2.5 | 东北 | 多云 |
|  | 2020.03.08 | 08:00~09:00 | 11.6 | 72 | 100.6 | 2.8 | 东北 | 多云 |
|  | 2020.03.08 | 14:00~15:00 | 14.5 | 68 | 100.8 | 2.9 | 东北 | 多云 |
|  | 2020.03.08 | 20:00~21:00 | 12.8 | 71 | 100.8 | 2.6 | 东北 | 多云 |

## 表4-10 环境空气小时值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样 日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 mg/m3 | 二氧化氮mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.03.08 | 02:00~03:00 | 0.060 | 0.103 |
|  | 2020.03.08 | 08:00~09:00 | 0.056 | 0.092 |
|  | 2020.03.08 | 14:00~15:00 | 0.051 | 0.101 |
|  | 2020.03.08 | 20:00~21:00 | 0.055 | 0.097 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.03.08 | 02:00~03:00 | 0.032 | 0.068 |
|  | 2020.03.08 | 08:00~09:00 | 0.038 | 0.061 |
|  | 2020.03.08 | 14:00~15:00 | 0.036 | 0.065 |
|  | 2020.03.08 | 20:00~21:00 | 0.039 | 0.071 |
| 执行标准 | 0.150 | 0.200 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |

## 表4-11 环境空气日均值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 | PM10 mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.03.08 | 0.104 | 0.048 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.03.08 | 0.099 | 0.040 |
| 执行标准 | 0.120 | 0.050 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |

## 表4-12 废水监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08:00 | 10:15 | 14:00 | 17:02 |  |
| WW1 西区废水总排放口 | 2020年02月29日 | pH | 无量纲 | 7.53 | 7.56 | 7.54 | 7.51 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 21 | 16 | 19 | 24 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 12 | 7 | 12 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.853 | 0.845 | 0.830 | 0.893 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 2.98 | 3.68 | 3.22 | 3.39 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.042 | 0.059 | 0.046 | 0.063 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.029 | 0.020 | 0.024 | 0.043 | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 3.69 | 3.75 | 3.77 | 3.76 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.118 | 0.120 | 0.12 | 0.119 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 08:30 | 10:50 | 14:30 | 16:47 |  |
| WW2东区废水总排放口 | 2020年02月29日 | pH | 无量纲 | 7.31 | 7.35 | 7.28 | 7.32 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 16 | 21 | 15 | 22 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 6 | 6 | 10 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.82 | 1.73 | 1.93 | 1.85 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 7.14 | 8.42 | 7.92 | 7.07 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.078 | 0.068 | 0.098 | 0.084 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 2.29 | 2.30 | 2.32 | 2.30 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.091 | 0.090 | 0.087 | 0.084 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）直接排放标准； 2、“ND” 表示该项目未检出； 3、续表同。 |

## 表4-12 废水监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08:16 | 10:34 | 14:17 | 16:45 |  |
| WW3西区车间排口 | 2020年02月29日 | 总砷 | mg/L | 3.6×10-3 | 3.5×10-3 | 3.8×10-3 | 3.8×10-3 | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | 0.001 | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 08:49 | 11:06 | 14:47 | 17:03 |  |
| WW4东区车间排口 | 2020年02月29日 | 总砷 | mg/L | 1.1×10-3 | 1.0×10-3 | 1.2×10-3 | 1.2×10-3 | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 1.7×10-4 | 1.7×10-4 | 2.0×10-4 | 1.8×10-4 | 0.05 |

# ********本页以下空白********

## 表4-13 噪声监测结果

2020.02.27：天气：阴，风向：东，风速：2.8m/s。

| 点位编号 及名称 | 监测日期 | 监测时段 | 监测结果LeqdB（A） | 执行标准 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1东区东侧 | 2020年 02月27日 | 昼间： 11:00~12:00 夜间： 22:00~22:50 | 昼间 | 59.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 49.9 | 55 |
| N2东区南侧 |  |  | 昼间 | 63.3 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.4 | 55 |
| N3东区西侧 |  |  | 昼间 | 63.0 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 52.3 | 55 |
| N4东区北侧 |  |  | 昼间 | 57.4 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 49.9 | 55 |
| N5西区东侧 |  |  | 昼间 | 60.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 53.0 | 55 |
| N6西区南侧 |  |  | 昼间 | 62.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.1 | 55 |
| N7西区西侧 |  |  | 昼间 | 62.6 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.7 | 55 |
| N8西区北侧 |  |  | 昼间 | 61.4 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.4 | 55 |
| 备注 | 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类。 |